# ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Синий силиконовый клей-герметик LOCTITE® Superflex™ - однокомпонентный, полимеризующийся при комнатной температуре герметизирующий состав, разработанный для создания надежной «формирующейся на месте» прокладки для механических соединений. Этот материал полимеризуется под действием влажности воздуха, образуя прочную, эластичную, силиконовую прокладку. Продукт противостоит старению, воздействию окружающей среды и термическим циклам, не становясь при этом, твердым, не давая усадки и не трескаясь. Оригинальный «Синий» продукт безопасен для кислородных датчиков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Хорошая адгезия и эластичность

- Продукт безопасен для кислородного датчика и не вызывает коррозии

- Замена большинства вырубленных прокладок

- Возможность использования продукта, как в качестве прокладки, так и для покрытия традиционных прокладок

- Простое нанесение

- Не горючий, не токсичный

ПРИМЕНЕНИЕ

- Клапанная крышка

- Крышка распределительного механизма

- Крышка дифференциала

- Поддон картера

- Коробка передач

- Водяная помпа

- Корпус термостата

# Указания по применению

Формирующаяся на месте прокладка

1. Удалить предыдущую прокладку с сопрягаемых поверхностей. Для этого рекомендуется использовать удалитель прокладок  Loctite® Chisel® Gasket Remover, который подходит для большинства материалов, кроме пластмасс и окрашенных поверхностей.

2. Для получения наилучших результатов, обе поверхности необходимо очистить (чистый растворитель, такой как Loctite® ODC-Free Cleaner & Degreaser) и высушить.

3. Отрезать насадку желаемого диаметра, от 1,5 мм до 6,3 мм. Наиболее часто используется буртик диаметром 3,1 мм.

4. Удалить колпачок, проткнуть фольгу и установить насадку.

5. Нанести непрерывный и ровный слой силикона на одну из поверхностей, сначала по внешнему краю прокладки, а затем вокруг отверстий для болтов.

6. Немедленно собрать узел, пока силикон находится во влажном состоянии. Затянуть с требуемым моментом.

7. После полимеризации продукта повторная затяжка не потребуется.

Покрытие существующей прокладки

1.   Повторить операции 1 – 4 предыдущего раздела.

2. Нанести тонкий слой силикона на одну из герметизируемых поверхностей.

3. Установить вырубленную прокладку на силиконовую пленку.

4. Нанести второй слой герметика на поверхность вырубленной прокладки.

5. Удалить лишний силикон и собрать узел.

Внимание: продукт не рекомендуется использовать в качестве прокладки головки блока цилиндров.

Для очистки

1. После нанесения продукта выдавить через насадку герметик, который заполимеризуется и защитит оставшийся продукт от влажности. В дальнейшем просто удалить отвержденный продукт с носика насадки.

2. Удалить неотвержденный материал с деталей и инструмента сухой тканью. Если на материале образовалась пленка, сотрите ее сухой тканью и удалите остатки при помощи Loctite® Chisel® Gasket Remover.

3. Протрите руки сухой тканью или очистителем для рук.

# Свойства неотвержденного продукта

Типичные значения

Химический тип			Оксим силикона

Внешний вид 	                                Синяя паста

Запах 	Уксусная кислота

Удельная плотность	1,04

Вязкость	>550

Точка вспышки,єС			>93

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

LOCTITE® Superflex™ Blue RTV полимеризуется под воздействием влажности воздуха. Поверхностная пленка образуется через два часа, с полной полимеризацией в течение 24 часов. Время полимеризации зависит от температуры, влажности и зазора.

СВОЙСТВА ПОЛИМЕРИЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА

Через семь дней при температуре 25єC и относительной влажности воздуха 50%

Типичные значения

Твердость (Шор A) 			>25

ТИПИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

###### Термостойкость

## Типичные значения

Постоянно, єC  		   	от -54 до + 204

Временно, єС                                  	от -54 до + 260

Химостойкость

Продукт сохраняет основные свойства при контакте с автомобильными жидкостями, такими как моторное и трансмиссионное масло, спирт и антифриз.

Внимание: контакт с бензином не рекомендуется.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт не рекомендуется использовать в системах с чистым кислородом и/или богатых кислородом. Его не следует выбирать в качестве герметика для хлора и других окислителей.

Для информации по обращению с продуктом смотрите Карту безопасности материала (MSDS).

Информация для заказа

| Номер | Контейнер |
| --- | --- |
| 30560 | 80 мл туба |
| 30533 | 300 мл картуша |
| 30541 | 7,5 oz. аэрозольный баллон |
| 30518 | 12 oz.туба, коробка |

# Хранение

Продукт следует хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(C, если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт

Замечания

Данные, содержащиеся в данном листе, предназначены только для информации и считаются правильными. Мы не можем взять на себя ответственность за результаты, полученные другими организациями, чьи методики мы не контролируем. Ответственностью клиента является   определение пригодности любых методов производства  упомянутых здесь и использование таких мер предосторожности, которые могут оказаться необходимыми для защиты собственности и персонала от любой опасности, которая может возникнуть  при обращении и использовании этих методов. В свете вышесказанного, корпорация Локтайт отклоняет все гарантии по пригодности продукции для продажи или пригодности для какой либо особой цели,  которая возникает из факта продажи или использования продукции корпорации Локтайт. Корпорация  Локтайт отклоняет любую ответственность за косвенные или случайные убытки любого вида, включая упущенную прибыль. Описание в данном листе различных процессов или составов, не следует считать свидетельством того, что они не защищены чьими-либо патентами или лицензиями корпорации Локтайт, относительно таких процессов и составов. Мы рекомендуем испытывать нашу продукцию, перед многократным использованием, а данные, приведенные здесь использовать в качестве руководства. На этот продукт может быть один или более патентов или заявок на патент.